CTX-700

ЭКСТРА АНТИ-ИЗВЕСТЬ

# Средство против образования извести и налета из-за наличия железа в воде.

# СВОЙСТВА

состояние ……………………………………………. прозрачная жидкость

цвет …………………………………………………… светло-желтый

плотность  20º ...…...…………..……………………1,37 г/см³.

pH ………...…….…......………..………………….… 0

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предотвращает образование известкового налета (из-за жесткости воды) на стенках и дне бассейна.

- Предотвращает образование накипи на насосах и электронагревателях.

- Удаляет известковый налет с фильтров, способствуя нормальной фильтрации.

- Удаляет налет, образовавшийся из-за наличия железа в воде.

- Не пенится. Делает воду прозрачной, очищает систему рециркуляции.

- Полностью совместим со всеми регентами марки CTX.

## ДОЗИРОВКА

## Начальная обработка

- в начале купального сезона добавьте 2 л CTX-700 на 100 м³ воды.

## Постоянная обработка

Раз в неделю добавляйте 1 - 2 л CTX-700 на 100 м³ воды.

Указанную дозировку считать основной, но она зависит от жесткости воды и содержания солей. Если жесткость воды превышает показатель 45 ºF  при температуре 28 ºC, дозировку CTX-700 следует увеличить на 25 - 50 %.

Внимание: при содержании в воде железа рекомендуем применять CTX-700 перед добавлением в воду хлора и кислородосодержащих реагентов.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Включите фильтровальное оборудование. Разбавьте необходимое количество CTX-700 в емкости с водой, затем равномерно распределите по поверхности воды.

# УПАКОВКА

по 1- 5 и 25 л в контейнере.