УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ПЕРЕЛИВНОГО КАНАЛА

Модели 	22379-22386

22387-22394

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПЛАСТМАССОВЫХ УГЛОВЫХ СЕКЦИЙ

# 1 Общая информация

- Угловые секции 45 ( и 90 (, изготовленные из полипропилена, стойкого к воздействию ультрафиолетовых лучей.

- Поверхность угловой секции обработана таким образом, что она является нескользкой (для того, чтобы не падали купальщики), и в угловой секции имеются отверстия, расположенные вдоль переливных каналов, которые предотвращают накапливание воды.

- Угловые секции имеют белый цвет.

- Данные угловые секции могут заменяться угловыми секциями, изготовленными из сложного полиэфира.

- Угловые секции отвечают требованиям Европейского стандарта EN-13.451, согласно которому диаметр сливных отверстий в бассейне не должен превышать 8 мм, и на сливах не должно быть выступов, которые могут травмировать купальщиков.

- Эти угловые секции изготовлены в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9000.

2. Установка

Угловые секции могут устанавливаться как в общественных, так и в частных плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах. Угловые секции крепятся к прямой решетке с помощью тросика, который пропускается через отверстия диаметром 4 мм, расположенные по краям угловых секций. Угловая секция соединяется с решеткой с помощью тросика ( 2,5 мм, изготовленного из нержавеющей стали (номера по каталогу 22379-22382 (модели 90(), 22387-22390 (модели 45(*)). Установка угловых секций выполняется очень просто - нужно просто вдавить угловую секцию в угол бассейна.

* Установка угловых секций 22379-22382 (модели 90(), 22387-22390 (модели 45()

– Угловая секция, изготовленная из полипропилена. Белый цвет.

1. РАЗМЕРЫ (мм)

| Модель | А | h | L | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22379 | 245 | 22 | 195 | 127 |
| 22380 | 295 | 22 | 245 | 127 |
| 22381 | 345 | 22 | 295 | 127 |
| 22382 | 385 | 22 | 335 | 127 |
| 22383 | 245 | 35 | 195 |  |
| 22384 | 295 | 35 | 245 |  |
| 22385 | 345 | 35 | 295 |  |
| 22386 | 385 | 35 | 335 |  |

- Угловая секция, изготовленная из полипропилена. Белый цвет.

1. РАЗМЕРЫ (мм)

| Модель | А | B | h | L | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22387 | 130 | 50 | 22 | 195 | 127 |
| 22388 | 150 | 50 | 22 | 245 | 127 |
| 22389 | 170 | 50 | 22 | 295 | 127 |
| 22390 | 190 | 50 | 22 | 335 | 127 |
| 22391 | 130 | 50 | 35 | 200 |  |
| 22392 | 150 | 50 | 35 | 250 |  |
| 22393 | 170 | 50 | 35 | 300 |  |
| 22394 | 190 | 50 | 35 | 340 |  |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Эти угловые секции переливного канала разработаны для использования в качестве элемента защиты этого канала.

| Специальные меры предосторожности | Не снимайте эти секции (за исключением тех случаев, когда требуется их чистка или замена) |
| --- | --- |
|  | Не ставьте на них большие грузы и не прикладывайте к ним чрезмерных усилий. |
|  | Не прикасайтесь к поверхности пластмассы острыми предметами и исключите контакты с абразивными материалами. Не пользуйтесь в качестве предмета для игр. |
|  | Точно выполняйте инструкции по установке |

- Данные изделия не должны использоваться для других целей.

22387Е201-00

- Мы оставляем за собой право вносить в этот документ любые изменения без предварительного уведомления